北辰新河三角洲

首开区D3地块1#-8#，会所，车库商铺建安工程

屋面工程施工方案

编制：

审核：

审批：

中国建筑第二工程局有限公司

二零一零年六月

目    录

1.编制依据	1

2.工程概况	1

3、施工准备	6

4.屋面工程各子分部工程及分项工程的划分	7

5.屋面工程需复试材料一览	7

6.卷材及找坡、保温材料的存放	8

7、屋面各分项工程施工工艺	8

8.细部节点处理做法	13

9.屋面工程各分项验收标准	14

10.环境与职业健康安全措施	15

11.成品保护措施	15

12.质量通病的控制	16

# 1.编制依据

1.1施工组织设计

1.2湖南省建筑设计院设计的“新河三角洲首开区D3地块1-8#、会所、车库商场建安工程”施工图纸；

1.3《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2002）

1.5中南地区建筑标准设计建筑图集05ZJ201

1.6中南地区建筑标准设计建筑图集05ZJ203

1.7国家建筑标准设计图集07J916-1

1.6《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；

# 2.工程概况

本工程的屋面防水等级均为Ⅱ级，防水层合理使用年限为15年，采用刚柔结合两道防水，楼栋屋面均做60（40、50）厚挤塑聚苯板保温隔热层。本工程屋面为倒置式屋面，防水层设置在保温层下侧，且车库顶板大部分为种植屋面，会所屋面有一景观水池为蓄水屋面。各屋面做法如下：

主楼屋面具体做法：（详技术核定单）

| 用料 做法 | 屋面1 |  | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 8-10厚地砖铺平拍实，缝宽5-8，1：1水泥砂浆填缝 | 各楼栋屋面 |
|  | 2 | 25厚1：4干硬性水泥砂浆 |  |
|  | 3 | 40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光，混凝土内配∅4钢筋双向中距150； |  |
|  |  | 点粘一层350号石油沥青油毡； |  |
|  | 4 | 20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡 |  |
|  | 5 | 挤塑聚苯保温板60（40、50）mm |  |
|  | 6 | 4厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 7 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 8 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |
|  | 9 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |
| 用料 做法 | 屋面2 |  | 使用部位 |
|  | 1 | 40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光，混凝土内配∅4钢筋双向中距150； | 各楼栋露台 |
|  |  | 点粘一层350号石油沥青油毡； |  |
|  | 2 | 20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡 |  |
|  | 3 | 挤塑聚苯保温板60mm |  |
|  | 4 | 4厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 5 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 6 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |
|  | 7 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |

车库及商铺屋面：

| 用料 做法 | 屋面1 |  | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 100厚透水砖，砂扫缝 | 详见图纸 |
|  | 2 | 30厚1：3水泥砂浆 |  |
|  | 3 | 200厚二灰碎石（1：2：7石灰，粉煤灰，碎石） |  |
|  | 4 | 300厚3：7灰土 |  |
|  | 5 | 700厚回填土夯实 |  |
|  | 6 | 80厚C20混凝土内配∅8钢筋双向中距200 | 车库顶板 车行,人行道路屋面 |
|  | 7 | 点粘一层350号石油沥青油毡，表面撒适量细砂（隔离层） |  |
|  | 8 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 9 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 10 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 11 | 20厚1：3水泥砂浆找平层 |  |
|  | 12 | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找0.5%坡 |  |
|  | 13 | 钢筋混凝土屋面板（结构找坡），表面清扫干净 |  |
| 用料 做法 | 屋面2 |  | 使用部位 |
|  | 1 | 1300厚种植介质 | 车库顶板种植屋面 |
|  | 2 | 聚酯土工布过滤层 |  |
|  | 3 | 塑料排（蓄）水层 |  |
|  | 4 | 80厚C20混凝土内配∅8钢筋双向中距200 |  |
|  | 5 | 点粘一层350号石油沥青油毡，表面撒适量细砂（隔离层） |  |
|  |  | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  |  | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  |  | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  |  | 20厚1：3水泥砂浆找平层 |  |
|  |  | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找0.5%坡 |  |
|  |  | 钢筋混凝土屋面板（结构找坡），表面清扫干净 |  |

| 用料 做法 | 屋面3 |  | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 100厚透水砖，砂扫缝 | 商铺顶板 车行,人行道路屋面 |
|  | 2 | 30厚1：3水泥砂浆 |  |
|  | 3 | 190厚二灰碎石（1：2：7石灰，粉煤灰，碎石） |  |
|  | 4 | 80厚C20混凝土内配∅8钢筋双向中距200 |  |
|  | 5 | 点粘一层350号石油沥青油毡，表面撒适量细砂（隔离层） |  |
|  | 6 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  |  | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  |  | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  |  | 20厚1：3水泥砂浆找平层 |  |
|  |  | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找0.5%坡 |  |
|  |  | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |
| 用料 做法 | 屋面4 |  | 使用部位 |
|  | 1 | 370厚种植介质 | 商铺顶板种植 |
|  | 2 | 聚酯土工布过滤层 |  |
|  | 3 | 塑料排（蓄）水层 |  |
|  | 4 | 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒中砂 |  |
|  | 5 | 点粘一层350号石油沥青油毡，表面撒适量细砂（隔离层） |  |
|  | 6 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 7 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 8 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 9 | 20厚1：3水泥砂浆找平层 |  |
|  | 10 | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找0.5%坡 |  |
|  | 11 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |

阳台屋面做法：

|  | 点粘一层350号石油沥青油毡； | 阳台做法 |
| --- | --- | --- |
|  | 20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡 |  |
|  | 挤塑聚苯保温板60mm |  |
|  | 4厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |
|  | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |

会所屋面做法：

| 用料 做法 | 屋面1 |  | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5厚釉面砖，白水泥擦缝 | 水池部位 |
|  | 2 | 5厚聚合物水泥砂浆 |  |
|  | 3 | 防水钢筋混凝土水池底板，原浆抹光 |  |
|  | 4 | 10厚低标号砂浆隔离层 |  |
|  | 5 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 6 | 3厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 7 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 8 | 20厚1：3水泥砂浆找平层 |  |
|  | 9 | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找0.5%坡 |  |
|  | 10 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |
| 用料 做法 | 屋面2 |  | 使用部位 |
|  | 1 | 8~10厚地砖铺平拍实，缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝 | 商铺顶板种植 |
|  | 2 | 25厚1:4干硬性水泥砂浆 |  |
|  | 3 | 300~700炉渣填充 |  |
|  | 4 | 40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光，混凝土内配 φ4钢筋双向中距150mm |  |
|  | 5 | 点粘一层350号石油沥青油毡 |  |
|  | 6 | 挤塑聚苯保温板60mm |  |
|  | 7 | 4厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 8 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 9 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |
|  | 10 | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找2%坡 |  |
|  | 11 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |
| 用料 做法 | 屋面3 |  | 使用部位 |
|  | 1 | 750厚种植介质 | 花池部位 |
|  | 2 | 聚酯土工布过滤层 |  |
|  | 3 | 40厚聚氯乙烯泡沫塑料一层（蓄水层） |  |
|  | 4 | 50厚20-30厚卵石或陶粒（排水层） |  |
|  | 5 | 40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光，混凝土内配 φ4钢筋双向中距150mm |  |
|  | 6 | 点粘一层350号石油沥青油毡 |  |
|  | 7 | 4厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 8 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 9 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |
|  | 10 | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找2%坡 |  |
|  | 11 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |
| 用料 做法 | 屋面4 |  |  |
|  | 1 | 40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光，混凝土内配 φ4钢筋双向中距150mm | 楼梯间屋面 |
|  | 2 | 点粘一层350号石油沥青油毡 |  |
|  | 3 | 挤塑聚苯保温板60mm |  |
|  | 4 | 4厚APP改性沥青防水卷材 |  |
|  | 5 | 刷基层处理剂一遍 |  |
|  | 6 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |
|  | 7 | 30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找2%坡 |  |
|  | 8 | 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 |  |

2.1工程难点分析：车库屋面分种植屋面及人行及车道屋面，且屋面外边缘砌筑花池较多，详图中有的地方有防水做法有的地方没有，较混乱。且砖砌雨水井较多，防水做法有困难。会所屋面亦有种植屋面及水池和上人屋面等做法。

# 3、施工准备

3.1技术准备：

3.1.1首先查阅图纸、图集明确各层屋面（女儿墙）基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通，明确做法，办理好设计洽商。

3.1.2 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审，把各专业提出的技术问题汇集，由甲方去与设计院沟通，解决好各专业配合问题。

3.1.3复合现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题，没有问题后按照图纸放线、上人屋面进行画排砖图。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸，按照现场实际情况放线。

3.1.4根据图纸由测放组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出，同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线，并检查校准。

3.2施工分包单位及人员准备：

选择专业的防水施工队伍，且施工人员必须持有湖南省长沙市建筑行政管理部门颁发的上岗证，上岗证且在有效期内。

3.3材料准备

3.3.1所用水泥、砂、无纺布、地砖、密缝胶、防水卷材4厚APP、防水涂料等材料的质量、技术性能及砂浆配合比、细石砼配合比必须符合设计要求和施工规范规定。

3.3.2地砖的颜色和样式在屋面地砖正式铺装前与甲方及监理方共同确认后进行封样。

3.3.3页岩陶粒密度1000-1100kg/m3、强度：≥5.0Mpa、导热系数：0.3W/ m2.k。

3.4机具准备

3.4.1机械：砂浆搅拌机、手提电动云石锯

3.4.2防水工具：运料手推车、铁锹、木抹子、铁抹子、刮杠、靠尺、油桶、棕刷、喷灯、滚动刷、小线、小平铲、剪刀、卷尺等。

3.4.3贴砖工具：磅秤、铁板、小水桶、半截大桶、扫帚、平锹、铁抹子、大杠、小杠、窗纱筛子、钢丝网、喷壶、橡皮锤子、凿子、方尺、墨斗、溜子等。

3.5作业条件

3.5.1屋面工程施工前，结构层应进行隐蔽工程检查验收，并办理检查手续。

3.5.2各种穿过屋面的预埋管件根部及女儿墙、伸缩缝、沉降缝等根部应按规范抹成半径50mm圆弧或钝角。

3.5.3根据设计要求的坡度、分缝距离，弹线、找好规矩，并彻底清扫。

3.5.4弹线、砌筑风道

根据各层屋顶平面图由测量员放出出屋面的风道墙身线、各种管道、门洞口位置线及窗台位置线，管道支架定位线。并砌筑封堵完毕。

3.5.5堵洞

出屋面的放线预留洞、泵管预留洞、透气管、落水口等封闭。放线预留洞、泵管预留洞先凿毛，作成倒八字形，用同楼层砼等级的砼吊模堵洞，混凝土浇捣密实。

# 4.屋面工程各子分部工程及分项工程的划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 屋面工程 | 卷材屋面 | 保温层、找平层、卷材防水层、细部构造 |
|  | 刚性防水屋面 | 细石混凝土防水层 、密封材料嵌缝、细部构造 |
|  | 隔热屋面 | 种植屋面 |

# 5.屋面工程需复试材料一览

| 材料名称 | 规范要求取样数量 | 现场取样数量 | 物理性能检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAP防水卷材 | 1000卷取一组 | 1#~8#栋、会所每栋各取一组，车库取5组 | 拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 | 检测必试项目 |
| 改性石油沥青密封材料 | 2t为一检验批 | 现场取一组进行复试 | 耐热度、低温柔性、拉伸粘结性、施工度 | 检测必试项目 |
| 页岩陶粒 | 500立方一组 | 10组 | 密度、筒压强度 | 检测必试项目 |
| C30防水砼 | 抗压强度及抗渗性能 | 1#~8#栋、会所每栋各取一组，车库按实际浇筑面积每次各一组 | 抗压强度及抗渗性能 |  |
| 保温聚苯板 | 详保温节能方案 | 详保温节能方案 | 详保温节能方案 | 详保温节能方案 |

需复试的防水材料、保温材料，必须坚持“先复试，后施工”的原则，根据施工规范要求，对需要检测的各项性能指标进行复试，不符合要求的不得用在本工程上，严禁“先施工、后试验”

# 6.卷材及找坡、保温材料的存放

6.1不同品种，型号和规格的卷材应分别堆放。

6.2卷材应储存在阴凉通风的室内、避免雨淋、日晒、和受潮，严禁接近火源。且储存环境温度，不得高于45℃。

6.3沥青卷材宜直立堆放，其高度不得超过两层，并不得倾斜和横压，短途运输平放不宜超过四层。

6.4卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

6.5保温材料的存放在干燥通风的室内。

# 7、屋面各分项工程施工工艺

7.1找平层施工

7.1.1基层清扫干净，凸出基层的硬块要剔平扫净。

7.1.2洒水湿润，但不能将水浇透，宜适当掌握，以达到找平层与基层能牢固结合为度。

7.1.3扫水泥净浆，要求扫浆均匀，边角到位。

7.1.4贴灰饼。

7.1.5铺水泥防水砂浆，要求配合比一定准确。且施工面不宜过大，要在砂浆初凝前用抹子抹平、压光。

7.1.6基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧，圆弧半径为50mm。阳台天沟处的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。

7.1.7.找平层应设置分隔缝，并镶填密封材料（沥青砂），分隔缝沿女儿墙内侧一圈均需设置，

7.1.8找平层抹平压实后，常温时在24h后浇水养护，养护时间不小于7d，干燥后即可进行防水层施工。

7.1.9分隔缝详各栋屋面平面图。

7.1.10质量要求：

- 基层与突出屋面的结构的交接处和基层的转角处，均应抹成50圆弧，且整齐平顺。

- 找平层应平整、压光、不得有起皮、起砂、酥松、空鼓、裂缝等质量缺陷。

- 找平层分隔缝的间距、位置必须符合设计要求。

- 找平层表面平整度为5mm。

7.2防水层施工

本工程屋面排水坡度为2%，卷材应垂直于坡度方向铺贴

7.2.1检查基层表面应干燥合格后,并刷基层处理剂，刷均匀不应露底;当基层表面较潮湿,不能保持干燥时,应刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。根据胶粘剂的性能和施工环境要求，控制好胶粘剂刷与卷材铺贴的间隔时间。

7.2.2 按卷材的铺贴方向，弹出每幅卷材的铺贴线，铺贴卷材应平顺直，搭接尺寸准确，不歪扭、皱折，要排除卷材下面的空气，并辊压粘结牢固，不得空鼓。

7.2.3卷材铺贴采用火焰加热进行热熔法施工，在卷材需加热的幅宽范围内，必须加热均匀一致，要求火焰加热器的喷嘴与卷材距离适当，并保持合适的速度，加热至卷材的粘贴面呈光亮的黑色时方可进行粘贴。加热不够或过度加热都会影响粘贴质量。卷材贴在墙面上由外墙底面向上铺贴，并用刮板滚筒把卷材中空气挤排除去。墙面防水层粘结率>95%,不能有集中大面积连续空鼓。

7.2. 4顶板铺贴卷材采用滚铺法，将防水卷材按铺贴长度进行裁剪，并将涂布胶粘剂的一面朝外重新卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用ф30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，手扶管心两端向前缓缓滚动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，搭接宽度为100mm。每铺完一幅卷材应立即用长柄压辊滚压，滚压时由中至两侧，彻底排出空气。

7.2.5接缝做法

- 卷材采用搭接法铺贴，为了保证卷材搭接牢固和封闭严密，卷材长短边的搭接长度均不得小于100mm，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开卷材的1/3～1/2幅度，两层卷材不得相互垂直铺贴。在平面与立面的转角处，卷材搭接应留在平面上，且距离立面不应小于600mm。卷材搭接缝及收头位置必须100％烘烤，粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出，用刮刀将挤出的热溶胶刮平，沿边端封严。

- 为使搭接缝粘结牢固，先将下层卷材（已铺好）表面的防粘隔离层熔掉，以防烘烤到搭接缝以外的卷材，应使用烫板沿搭接粉线移动，火焰喷枪随烫板移动，由于烫板的挡火作用，火焰只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其它卷材。

- 粘贴搭接缝：一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起，另一手持火焰喷枪（或汽油灯）从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面，随烘烤熔融状态随粘贴，并须将熔融的沥青挤出，以抹子（或刮刀）刮平。搭接缝或收头粘贴后，可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严。

7.2.6附加层在阴阳角预埋套管周围及施工缝等薄弱处做附加层，每边宽出转角或薄弱处至少250mm。

7.2.7主要施工要点

- 防水层施工应注意施工顺序，应按“先低后高”的原则铺贴卷材，以便卷材的搭接。

- 铺贴防水卷材时，阴阳角处应作成圆弧或45°（135°）折角，不抹灰的阳角应用手提砂轮倒角，在转角处、阴阳角等特殊部位，应增贴一层相同卷材，宽度每边不小于250mm。

- 施工时要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时围护，以免破坏。

- 防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。

- 质量关键要求：卷材粘结牢固，无空鼓、起泡、翘边情况，边角及穿过防水卷材面的管道，预埋处构造合理封堵严密。后浇带处防水妥善保护。

- 卷材防水层施工严禁在雨天、雾天和五级风及以上大风施工。

- 卷材除附加层外均为满粘。

7.2.8常见质量通病

- 卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接搓损坏、空鼓；施工操作中应按程序弹标准线，使与卷材规格相符，操作中齐线铺贴，使卷材接搭长边不小于100mm，短边不小于100mm。

- 空鼓：铺贴卷材的基层不平整产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；卷材铺设应均匀压实。

- 阴阳角处防水层粘贴不良：裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良；注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

- 渗漏：转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作；保护好接搓卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的施工质量。

7.3 找坡层施工

7.3.1找坡层做法

车库屋面：30厚（最薄处）CL7.5轻集料混凝土，找0.5%坡

楼栋屋面：20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡

7.3.2 CL7.5轻集料混凝土现场采用自拌。必须对进场PO32.5普通硅酸盐水泥、页岩陶粒进行试验，由试验室提供配比。

7.3.3屋面拌制水泥粉煤灰页岩陶粒提前对陶粒进行闷透，且由专人作好计量工作。理论配比换算成实际配比。

工长负责根据施工图纸，计算出有排水坡度水泥粉煤灰页岩陶粒的方量。并换算成需要水泥、粉煤灰、页岩陶粒的重量。

7.3.4根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后进行找坡层施工。

7.3.5扫水泥净浆，要求扫浆均匀，边角到位。

7.3.6找坡层应由远及近、由高到低的程序进行，严格掌握坡度，最薄处不小于20mm，可用2m左右的方尺找平，用抹子在水泥初凝前抹平、压实。

7.3.7养护：常温时在24小时后浇水养护，养护时间不少于7天。

7.3.8找坡层施工前铺设透气PVC管，管径为50用三通或四通连接，铺设原则：间距为6m左右，沿女儿墙边缘设置透气管，做法详附图，透气管每单元山墙两侧各设置一根，楼梯间一侧设置四根两侧对称布置，另一女儿墙处设置5根，均匀布置。

7.4 保温层施工

7.4.1挤塑聚苯保温板2#.3#栋为40厚，4#栋50厚，1#、5#、6#、7#、8#为60厚

7.4.2所用材料的技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。

7.4.3找坡层已经施工完毕。

7.4.4板块应紧贴找坡层，铺平贴稳，板块应交错铺贴，缝隙用同材料嵌填密实。

7.4.5已铺完的板块保温层，不得在其上行走、推小车和堆放重物。

7.5 刚性防水层施工

7.5.1浇筑刚性防水前需点粘一层350号石油沥青油毡做隔离层。

7.5.2细石砼防水层应在突出屋面结构的交接处设置分隔缝，纵横间距不大于6m。砼浇筑完毕两天后用切割机或云石机进行切割，切割深的为30mm。40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光，混凝土内配∅4钢筋双向中距150。

7.5.3浇筑UEA补偿收缩混凝土：基层表面固化后，进行Φ4@150双向钢筋网绑扎，一切准备工作须经验收合格后，方可进行细石混凝土浇筑，厚度为40mm。铺细石混凝土后用靠尺刮平，振捣密实，表面塌陷处应细石混凝土补平，再用靠尺刮平一次，用木抹子搓平。

- 第一遍抹压：用铁抹轻轻抹压面层，把脚印压平。

- 第二遍抹压：当面层开始凝结，地面面层上有脚印，但不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，注意不得漏压，并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。

- 第三遍抹压：当地面面层上人稍有脚印，而抹压无抹子纹时，用铁抹子进行第三遍抹压，第三遍抹压要用力稍大，将抹子纹抹平压光，压光的时间控制在终凝前完成。

7.5.4养护：交活24小时后，采用洒水养护，并保持混凝土表面湿润，养护时间为7天。

7.5.6质量要求：

- 钢筋保护层厚度为15mm。

- 细石砼防水层表应平整、不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷，平整度要求为5mm。

- 分隔缝的密封材料表面应平滑、缝边应顺直、无凹凸不平现象。

- 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘接牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷。

- 嵌填深度为15-20mm。

- 刚性防水与女儿墙、烟风道透气帽交接处必须留置分隔缝，且填塞密封材料。

7.6屋面贴砖

7.6.1工艺流程：基层清理→找标高、弹线→弹铺砖控制线→铺砂浆→铺砖→勾缝、填分格缝→养护

7.6.2基层清理：将砼基层上的杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层。

7.6.3 找标高、弹线：根据女儿墙上的500mm水平控制线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

7.6.4弹铺砖控制线：当混凝土抗压强度达到1.2Mpa时，开始上人弹砖的控制线。根据已绘制好屋面排砖图，确定砖数和缝宽，在地面上弹纵横控制线（每隔5块砖弹一根控制线），并严格控制好方正。根据屋面的实际情况，在女儿墙根部、屋脊处以及每6mx6m留设分格缝，缝宽为20mm，与刚性防水分隔缝相对应。

7.6.5铺砂浆

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字控制线，铺结合层水泥砂浆，结合层采用1：4的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从屋脊向两边铺摊，铺好用大杠刮平，再用抹子拍实找平。结合层厚度宜高出广场砖底标高3-4mm。

7.6.6铺砖：为了找好位置和标高，应从一端开始铺设，人不得踏在刚铺好的砖上，每块砖应跟线，操作程序：

- 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺适合后，翻开砖，在砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上棱略高出水平标高线，找直、找正、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实，与水落口相接处，用异形砖或用砂轮锯将砖加工成与其相吻合。铺砖时应采用分段、分部位铺砌。

- 用木板垫好，橡皮锤拍实。

- 拨缝、修整：将已铺好的砖块，拉线修整拨缝，将缝找直，并将缝内多余的砂浆扫出，将砖拍实。

- 事先确定好铺砖的方向，设置基准砖，找好位置与标高，进行拉线铺砖，每块砖均应跟线。铺砖的操作程序为：在底灰上刷素水泥浆，砖上棱应跟线找平找正，用橡皮锤拍实，最后进行划缝。

7.6.7 勾缝、填分格缝

- 勾缝：用1：1水泥细砂浆勾缝，内掺适量108胶。缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

- 填分格缝：等砂浆有了一定的强度以后（以能上人为准），砖缝用砂填满扫净；分格缝用密封胶嵌缝，要求接缝平直。

7.6.8养护：铺好彩色水泥砖（常温48h）以后，撒上锯末，浇水养护，常温养护7d。

7.7蓄水试验

屋面做完防水层进行闭水试验。用砂袋密封落水口，再进行闭水，水位离最高处防水层20mm为好。闭水24小时后，看下层顶板没有水印痕迹，并作好闭水隐蔽验收记录。（或进行雨期观察）

# 8.细部节点处理做法

8.1屋面工程是非常重要的一个分部工程，土建与各专业出屋面的管道、基础等必须汇集在一张屋面平面图上，便于施工，不易漏项。同时做到一次成活，过程精品。

8.2屋面工程必须做好一头（防水卷材收头）、二缝（分格缝、温度伸缩缝）、三口（屋面出入口、落水口、风道口）、四角（女儿墙阴角圆弧、阳角圆弧、设备基础根部圆弧、管道根部圆弧）。

8.3先对女儿墙、水落口、管根、天沟、檐沟、设备基础、阴阳角等细部做附加层，附加层每边宽度不小于250mm,阴阳角圆弧半径R=50 mm。铺贴立墙上的卷材高度为500mm。

8.4屋面分隔缝做法详附图；

8.5雨落管处防水做法详附图；

8.6烟风道出屋面做法详附图；

8.7屋面泛水做法详附图；

8.8出屋面管道做法详附图；

8.9变形缝处建筑做法详见附图；

8.10横雨落管节点做法如图；

8.11屋面透气构造详附图。

# 9.屋面工程各分项验收标准

9.1防水卷材的各项技术性能指标，必须符合设计和施工规范（《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002等）的有关规定，严格按相应的技术要求进行。

9.2防水卷材应附有现场取样进行复合验证的质量检测报告或其他有关材料质量的证明文件。

9.3卷材防水层施工必须符合施工规范规定及工艺标准要求施工。

9.4卷材防水层的表面基本应表面平整、洁净、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象，阴阳角等呈圆弧角，底油应涂刷均匀。

9.5火焰加热器加热卷材应均匀，不得过分加热或烧穿卷材，卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，排除卷材下面的空气，并辊压粘结牢固，不得有空鼓、皱折。立面施工时，应采取有效措施防止卷材下滑。

9.6滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶，并应随即刮封接口使接缝粘结严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

9.7铺贴后的卷材应平整、顺直，搭接尺寸正确，不得有扭曲。

9.8侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

9.9卷材防水层的施工质量检验数量，应按铺贴面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得小于3处。

9.10卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

卷材接缝必须粘贴封严，接缝口应用材性相容的密封材料封严，宽度不应小于10mm。

9.11质量保证体系

业主→监理→项目质保部→防水施工分包单位→施工班组

9.12主控项目

9.12.1找平层：检查屋面排水坡度是否为2%，方法为用水平靠尺，拉线。

9.12.2 防水层：防水层严禁有渗漏现象或积水现象。方法为蓄水试验.

9.12.3细石砼保护层：检查分格是否合理，不要有积水。

9.12.4密封材料：表面平滑，缝边顺直，无凹凸不平现象。

9.12.5各种面层所用的材料规格、品种、质量必须符合设计要求。

9.12.6面层与下一层结合必须牢固，无空鼓。

9.13一般项目

9.13.1找平层：找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

9.13.2防水层：检查搭接缝是否粘贴牢固、严密。阴阳角的圆弧半径是否符合要求。卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检查防水涂膜厚度是否符合设计要求，检查方法为用针测法或取样测方式检查厚度。

9.13.3密封材料：密封防水接缝宽度允许偏差为±10%，接缝深度不小于宽度的70%。

9.13.4砖面层的表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整。深浅一致，周边顺直。

9.13.5面层表面坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，与雨水口（管道）结合严密牢固，无渗漏。

9.13.6砖面层的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 2.0 | 用2米靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 2.0 | 拉5米线和钢尺检查 |
| 3 | 接茬高低差 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 板块间隙宽度 | 2.0 | 用钢尺检查 |

# 10.环境与职业健康安全措施

10.1防水材料及其配套材料使用环保产品，须符合规范要求。

10.2材料堆放符合要求。通风良好，严禁烟火，配备专用消防器材。

10.3严禁在雨天施工；五级风及其以上时不得施工。

10.4防水材料均属易燃物，存放和操作应远离火源，并按说明书要求存放，防止发生意外。

10.5在进行立体交叉作业施工时，施工人员必须佩戴安全帽。

10.6上岗前进行安全生产教育，订立安全生产协议，严格执行各项安全生产制度，施工前必须进行安全交底。

10.7工完场清，避免材料飞扬。

10.8铺贴卷材时，人应站在上风方向，操作者必须戴好口罩、手套、穿好胶鞋等。

10.9在施工地点必须放好足够数量的灭火器。并有专职安全员在作业面进行旁站。

10.10运输道路要畅通，各项运输设施应牢固，屋面孔洞及檐口应有安全措施。

10.11涂料应放在阴凉、通风、无强光直晒。

10.12水泥、砂、石、砼等材料运输过程中，保持现场环境整洁。

10.13电动工具必须设漏电保护装置。

# 11.成品保护措施

11.1抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面。

11.2找平层施工完毕，未达到一定强度时不得上人踩踏。

11.3雨水口应采取临时措施封口，防止杂物进入堵塞。

11.4因防水工程的特殊性，加强施工过程的质量控制外，也要加强成品保护的控制，已经铺好的卷材防水层，应及时采取保护措施，不得损坏以免造成后患。

11.5穿过地面、墙根等处管根，不得损坏和变位。

11.6防水施工要与有关工序作业配合协调，进入防水作业面的现场施工人员不得穿戴钉子鞋作业、走动。

11.7变形缝、地漏等处施工中临时堵塞的废纸、麻绳、塑料布等，及时清理出去，保持管内、口内畅通。

11.8施工现场有专人看管下道工序操作，使用手推车应将车腿用片材包住，用铁锹等工具应避免破坏防水层，如有破损及时修补。

11.9涂膜防水层施工进行完及时加以保护。

11.10已铺贴好的防水卷材层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上施工作业和运输，防止戳穿防水层。施工人员不允许穿带钉的鞋在卷材防水层上走动。

11.11防水层施工完后，应及时组织进行验收，验收合格后及时做好保护层。

11.12地砖运输时应轻拿轻放，不得抛扔、碰撞。

11.13在铺砖操作过程中，对已安装好的管道及其它作好成品保护。

11.14不得在刚铺砌好的砖面层上来回走动。

11.15当铺砌砂浆抗压强度达到1.2Mpa时，方可上人进行操作，不得污染面砖。

# 12.质量通病的控制

12.1空鼓：原因是基层含水率过高及粘贴不密实，水分受热后产生气体，使卷材粘贴时产生气泡、空鼓；或滚压不均，压的不实，使卷材空鼓。

12.2接缝不严：原因操作者工作不专心。

12.3渗漏：渗漏发生在穿过地面管根、地漏、伸缩缝和卷材搭接处等部位。伸缩缝未断开，产生防水层撕裂；其他部位由于粘贴不牢，卷材松动或衬垫材料不严，有空隙等；接槎处漏水原因是甩出的卷材没有保护好，或基层清理不干净、卷材搭接长度不够等，施工中应加强检查，严格执行本方案，对操作工人进行详细的技术交底。

12.4皱折：卷材滚压时，用力要均匀，避免将卷材推出皱折，在细部变截面部位，应剪裁合理。

12.5面砖空鼓：基层清理不净、洒水湿润不透、砖未浸水、早期脱水所致，上人过早，粘结砂浆为达到强度受外力振动，影响粘结强度，形成空鼓。认真清理，严格检查，注意上人时间，加强养护。

12.6泛水过小或局部倒坡：雨水口篦子安装标高过高，基层不平或有凹坑，造成局部积水。控制好标高线，找好坡度，保证坡向正确。

12.7铺砖不平，出现高低差：砖的厚度不一，没有严格挑砖，或粘结层过厚，上人太早。首先应选砖，不合规格、不标准的砖不用，铺砖时要拍实，铺好面层，作好成品保护。