旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   001

| 日期及气候：8月12日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： D区基础 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 16:20 |  | 旁站监理结束时间： 23.50 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，一名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：1*P轴， 试块留置标养1组，同条件试块一组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   002

| 日期及气候：8月17日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： A区基础 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 13：20 |  | 旁站监理结束时间： 23.50 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，一名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19*P轴， 试块留置标养1组，同条件试块一组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   003

| 日期及气候：8月20日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： B区基础 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 13:20 |  | 旁站监理结束时间： 20.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，一名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为40cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19*A轴，19*D轴， 试块留置标养2组，同条件试块2组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   004

| 日期及气候：8月22日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： D区地圈梁 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 8:20 |  | 旁站监理结束时间： 14.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。一名钢筋工看钢筋，二名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为45cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：1*P轴， 试块留置标养1组，同条件试块一组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   005

| 日期及气候：8月27日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： A区地圈梁 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 13.00 |  | 旁站监理结束时间：15.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。一名钢筋工看钢筋，二名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为45cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19*P轴， 试块留置标养1组，同条件试块一组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   006

| 日期及气候：9月1日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： C区基础 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 18:20 |  | 旁站监理结束时间：20.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，一名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：1*A轴， 试块留置标养1组，同条件试块一组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   007

| 日期及气候：9月4日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： B区地圈梁 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 13:10 |  | 旁站监理结束时间：17.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。一名钢筋工看钢筋，二名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为45cm，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19*A轴， 试块留置标养1组，同条件试块一组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   008

| 日期及气候：9月21日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑D块梁，柱屋面结构 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 07:10 |  | 旁站监理结束时间：19.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，两名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，两台打磨机，符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：1*J轴，P*4轴，1*P轴 试块留置标养3组，同条件试块2组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   009

| 日期及气候：9月30日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑A块梁，柱屋面结构 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 07:10 |  | 旁站监理结束时间：23.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，两名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，两台打磨机， 符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19*P轴，P*15轴，19*L轴10*L轴8*P轴， 试块留置标养5组，同条件试块3组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   0010

| 日期及气候：10月15日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑B块梁，柱屋面结构 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 06:00 |  | 旁站监理结束时间：20.30 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。三名钢筋工看钢筋，三名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，两台打磨机， 符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19轴*A轴，19轴*D轴，A轴*10轴，19轴*B轴， 试块留置标养8组，同条件试块3组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   0011

| 日期及气候：10月22日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑A二层块梁，柱屋面结构 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 07:00 |  | 旁站监理结束时间：15.30 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。三名钢筋工看钢筋，两名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，两台打磨机， 符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：P轴*15轴，19轴*L轴，19轴*P轴， 试块留置标养3组，同条件试块3组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   0012

| 日期及气候：10月27日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑D块二次结构圈梁、构造柱 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 07:00 |  | 旁站监理结束时间：09.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。一名钢筋工看钢筋，一名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，符合要求。 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：1轴交J轴， 试块留置标养1组，同条件试块1组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   0013

| 日期及气候：11月04日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑C块梁，柱屋面结构 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 07:00 |  | 旁站监理结束时间：20.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，两名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，两台打磨机， 符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：1轴交A轴、4轴交A轴、1轴交F轴， 试块留置标养3组，同条件试块3组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称：    综合制剂车间                                    号： B11   0014

| 日期及气候：11月12日 | 工程地点：茶泉路 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：浇筑B块二层梁，柱屋面结构 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 07:00 |  | 旁站监理结束时间：19.00 |
| 施工情况： 项目部施工人员配备齐全,项目经理、施工员、质检员均在现场。特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常。两名钢筋工看钢筋，两名木工看模。采用商品混凝土，混凝土等级为：C30。 |  |  |
| 监理情况： 一：检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 二：抽测混凝土塌落度为：14、15、16，符合要求。 三：检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，两台打磨机， 符合要求 四：检查钢筋位移及保护层厚度偏差在规范允许范围内。 五：试块留置部位：19轴交A轴、19轴交B轴、19轴交C轴、A轴交10轴、19轴交D轴，试块留置标养5组，同条件试块5组。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注： |  |  |
| 承包单位：江苏恒丰建设集团有限公司 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位： 无锡市政建设咨询监理有限公司 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |